Вы ищите надежность и долговечность построенного вами сооружения?

Выражаем Вам благодарность за проявленный интерес к нашей компании и предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение!

Обычная арматура неудобна в использовании!

Мы вам предлагаем новое поколение арматуры

Арматура композитная (Стеклопластиковая)!

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | МАРКА | Цена от-1п/м до2000 п/м | Цена от 2000 до 5000п/м | Цена от 5000 п/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АСП — 4 | 8 руб | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
|  | АСП — 6 | 10 руб | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
|  | АСП — 7 | 12 руб . | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
|  | АСП — 8 | 14,5 руб | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
|  | АСП — 10 | 21руб | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
|  | АСП — 12 | 29руб | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
|  | АСП — 14 | 40 руб | Звоните Договоримся | Звоните Договоримся |
| Сетка АСП (ячейка - 200 / 200), Арматура в вязке 6мм - 10мм |
|  | 1000 мм / 3000мм | 300руб/шт |

Мы готовы обсуждать условия сотрудничества с каждым клиентом в индивидуальном порядке!

- Высокое временное сопротивление при растяжении (до 1200 МПа).

- Высокая устойчивость к коррозии, в том числе к кислотным и щелочным средам.

- Низкая теплопроводность (в 100 раз меньше чем у стали).

- Неэлектропроводна.

- Радиопрозрачна.

- Магнитоинертна.

- Сохраняет свойства при низких температурах.

- Относительное удлинение при растяжении в 10 раз меньше, чем у стальных арматур.

- Вес при равнопрочной замене в 10 раз меньше, чем у стальной арматуры.

- Коэффициент теплового расширения (КТР) соответствует КТР бетона, что исключает его деформацию при изменении температур.

Таблица равнопрочной замены:

Преимущества стеклопластиковой арматуры перед традиционными материалами:

Таблица равнопрочной замены:

| Стеклопластиковая арматура | Металлическая арматура(А-III) |
| --- | --- |
| АКС-4 | 6А-III |
| АКС-6 | 8А-III |
| АКС-7 | 10А-III |
| АКС-8 | 12А-III |
| АКС-10 | 14А-III |
| АКС-12 | 16А-III |

Преимущества стеклопластиковой арматуры перед традиционными материалами:

E-mail: mail@armocenter.ru                                     8(952) 813 23 32

E-mail: www.armocenter.ru                                      8(928) 425 22 21