Инструкция по применению

Фибра полипропиленовая (фиброволокно) – это специальные волокна для повышения прочности и трещиностойкости бетона, раствора, штукатурных составов, пенобетона, газобетона.

Использовать фибру полипропиленовую очень просто, она заранее фасуется в пакеты в количестве, необходимом для добавки в 1 куб.м. готовой смеси (обычно по 600 грамм). При готовности смеси (бетона, раствора, штукатурки, пенобетона) туда высыпается нужное кол-во пакетов и около 1-2 минут перемешивается. После этого смесь используется обычным образом.

#### Общее описание фибры полипропиленовой:

Фибра – представляет собой полипропиленовые волокна, добавляемые в бетон, пенобетон, раствор, штукатурный состав и т.д. При перемешивании равномерно распределяется по всему объему смеси и армирует ее. Фиброволокно является эффективной армирующей добавкой для пенобетона и просто бетона. Используется во всех типах цементных растворов, когда необходимо предотвратить образование деформационных трещин возникающих вследствие механического воздействия или усадки (например при заливке полов, стяжке или при заливке в опалубку). Применение фиброволокна позволяет избежать трудоемких операций по армированию.
Особенности: повышает сопротивление механическим воздействиям; в отличии от металлической сетки армирует раствор по всем направлениям; обладает высокой адгезией к раствору и образует однородную массу.
Добавляется в раствор на стадии замешивания или в готовый раствор.

#### Применение:

Фибра полипропиленовая разработана как альтернатива обычной металлической фибры. Основное её назначение – повышение сопротивления усадочному трещинообразованию материалов на цементной основе. Фибра добавляется в процессе приготовления растворной или бетонной смеси. Она легко и равномерно распределяется по всему объему, создавая пространственное армирование, препятствующее образованию и развитию усадочных трещин. Также повышается прочность конечных изделий на изгиб, ударная прочность.

#### Фибра применяется:

- в производстве пенобетона и других ячеистых бетонов (незаменима при заливке пенобетона в опалубку, полов, крыш, дымоходов и т.п.)

- производстве бетонных сооружений, декоративного бетона

- строительстве мостов, дорог

- производстве строительных смесей, штукатурок, растворов

#### При добавлении фиброволокна в бетон:

- предотвращается появление усадочных трещин

- повышается устойчивость к истиранию

- исключается появление пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности

- увеличивается морозостойкость

#### Технические характеристики:

| Материал | 100 % полипропилен, плотность 0,91гр/куб.см. |
| --- | --- |
| Длина волокон | 6мм, 12мм |
| Диаметр | 20мкм |
| Прочность на растяжение | 170-260 МПа |
| Удлинение до разрыва | 150-250% |
| DTex (масса нити длиной 10000метров) | 28 |
| Химическая стойкость | исключительная |
| Стойкость к солям, кислотам, щелочам | исключительная |
| Стойкость к растворителям | высокая |
| Электропроводимость | низкая |
| Термическая стойкость | низкая |
| Температура воспламенения | 3200С |
| Температура плавления | 1600С |

#### Нормы расхода фиброволокна:

| Пенобетон, ячеистые бетоны | 600 грамм\м3 |
| --- | --- |
| Мосты, автомагистрали, тяжелые конструкции, находящиеся под нагрузкой | 1.8 – 2.7 кг/м3 |
| Средненагруженные конструкции, индустриальные полы и т.д. | 1 кг/м3 |
| Слабонагруженные конструкции, цементно-песчаные стяжки, тротуары и т.д. | 0.6 кг/м3 |

Упаковка - в пакетах массой 0.6 кг., 0.9 кг, 20кг.